扩散与相变 课程教学大纲

一、课程说明

（一）课程名称、所属专业、课程性质、学分；

课程名称：扩散与相变

所属专业：材料物理、材料化学

课程性质：必修

学分：3.0

（二）课程简介、目标与任务；

课程简介：扩散与相变是材料物理专业本科生专业课，也是该专业主干课程之一。

目标与任务：掌握材料科的制备和处理过程中相变的基础知识，包括多元系热力学，相平衡，相界，相变的分类，扩散的基本理论，以及熔化、凝固和玻璃转变等重要相变和转变的基本特征和基本理论。为进一步学习金属材料学、材料的力学性能等后继课程奠定必要的理论基础。同时也为学生今后从事材料科学研究、材料设计和生产奠定必要的理论基础。

（三）先修课程要求，与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接；

先修课程：材料科学导论、X射线衍射与电子显微学

后继课程：材料力学性能、金属材料学、功能材料

与先修课与后续相关课程之间的逻辑关系和内容衔接：在掌握了材料科学的基础知识之后，通过本课程的学习，理解所谓材料的结构并非是指晶体结构，而是指相的种类、数量、形态和分布，即材料的微观组织，理解相平衡、相界面、相变的基本理论，掌握材料制备和处理过程中材料结构演变的基本原理和基本规律，以便在后继课程中能够顺利的接受和理解材料的制备与处理对材料结构和性能的改变。

（四）教材与主要参考书。

教材：自编讲义

主要参考书：

1. 潘金生，仝健民，田民波编，《材料科学基础》 清华大学出版社 1998年；

2. D.A. Porter, K.E. Easterling, M.Y. Sherif著，陈冷，余永宁译 《金属和合金中的相变》，高等教育出版社，2011年。

二、课程内容与安排

第一章  引言：材料学的研究领域与研究方法

第一节  材料学与人类的知识

第二节  材料

第三节  材料的分类

第四节  材料的获得

第五节  材料科学：超越原子层次的科学

第六节  物理学处理问题的方法

第七节  德拜温度之上

第八节  原子层次之上I——晶体缺陷

第九节  原子层次之上II——合金化、相

第十节  原子层次之上III——组织

第十一节  原子层次之上IV——控制凝固过程对材料组织的改变

第十二节  原子层次之上V——变形对材料组织的改变

第十三节  原子层次之上VI——热处理对材料组织的改变

第十四节  原子层次之上VII——材料结构对性能的影响

第十五节  本课程的主要内容

第二章  相平衡

第一节  热力学及单质的相平衡

第二节  合金的热力学

第三节  相平衡

第四节  二元相图

第五节  不同类型合金的凝固过程以及相图名称的由来

第六节  Gibbs相律

第七节  Fe-C相图

第八节  氧化物相图

第九节  三元相图

第十节  相图的来源

第三章  相界

第一节  相界面的定义与分类

第二节  固-气界面

第三节  单相固溶体中的晶界

第四节  相界面

第五节  固-液界面

第六节  界面对相平衡的影响——Gibbs-Thomson效应

第四章  扩散

第一节  扩散

第二节  晶体中的点缺陷——空位和间隙原子

第三节  扩散的原子机理I——热激活

第四节  Fick扩散定律——I

第五节  Fick扩散定律——II

第六节  工业生产中的扩散实例

第七节  扩散的原子机理II——无规行走

第八节  扩散的原子机理III——置换式扩散

第九节  自扩散系数的测定

第十节  高扩散率通道

第十一节  有关扩散的经典实验——Kirkendall效应

第五章  相变的分类

第一节  相变及其定义

第二节  热力学上对相变的分类

第三节  根据相变的机制对相变的分类

第四节  相变动力学——TTT图及Avrami方程

第五节  相变热力学与动力学的关系

第六章  凝固

第一节  凝固

第二节  过冷液体的热力学

第三节  纯金属中的形核I——均匀形核

第四节  纯金属中的形核II——非均匀形核

第五节  经典形核理论遇到的困难

第七章  熔化

第一节  晶体熔化的现有理论模型以及未解决的问题

第二节  熔化的尺寸效应

第八章  玻璃转变

第一节  非晶态材料的应用

第二节  玻璃转变

第三节  结构弛豫

第四节  玻璃转变温度随冷却速率而改变

第五节  玻璃转变的热力学特征

第六节  Angell图

第七节  玻璃转变的动力学特征

（一）教学方法与学时分配

教学方法：课堂讲授

学时分配：第一章 引言：第1-4周；

第二章 相平衡：第5-7周

第三章 相界：第8周

第四章 扩散：第9-11周

第五章 相变的分类：第12周

第六章 凝固：第13-14周

第七章 熔化：第15周

第八章 玻璃转变：第16-17周

课程回顾与总结：第18周

（二）内容及基本要求

主要内容：材料学研究的内容与方法，多元系热力学及相平衡，界面对相平衡及相变的影响（Gibbs-Thomson效应），扩散的原子机制，相变的分类，凝固的经典形核理论，晶体熔化的尺寸效应，玻璃转变的基本特征，晶体熔化和玻璃转变的基本理论。

【重点掌握】：材料学研究的内容与方法，多元系热力学及相平衡，界面对相平衡及相变的影响（Gibbs-Thomson效应），扩散的原子机制，相变的分类，凝固的经典形核理论，晶体熔化的尺寸效应，玻璃转变的基本特征

【了解】：晶体熔化和玻璃转变的基本理论

【难点】：多元系热力学及相平衡，界面对相平衡及相变的影响（Gibbs-Thomson效应），凝固的经典形核理论

制定人：王连文

审定人：

批准人：

日  期：2016年6月20日